|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TDI (step = 267 nm) | |
|  | +/normal | sigma (degree) | N |
| LuYAG-1 | + | 0.1031 | 367352 |
| LuYAG-2 | + | 0.2009 | 367352 |
| LuYAG-3 | + | 0.1759 | 367352 |
| LuYAG-4 | + | 0.0956 | 367352 |
|  |  |  |  |
| LYSO-1 | + | 0.0838 | 367352 |
| LYSO-1 | normal | 0.0860 | 367352 |
| LYSO-1 | nornal after supp | 0.0838 | 367352 |
|  |  |  |  |
| LYSO butt\_end-1 | + | 0.0787 | 367352 |
| LYSO butt\_end-1 | normal | 0.0826 | 367353 |
| LYSO butt\_end-1 | nornal after supp | 0.0786 | 367352 |
|  |  |  |  |
| LYSO butt\_end-2 | + | 0.2724 | 367352 |
| LYSO butt\_end-2 | normal | 0.2727 | 367352 |
| LYSO butt\_end-2 | nornal after supp | 0.2723 | 367352 |
|  |  |  |  |
| YAP | + | 0.0815 | 367352 |

LYSO-1 (nornal after supp)

